**Altro Aquarius työselitys**

Altro Aquarius, Altro Easyclean PUR-käsitelty, likaa hylkivä ja liukastumisen estävä homogeeninen pesutilojen erikoisturvalattia, jossa on heijastamattomia liukastumisen estäviä kiteitä läpi maton rakenteen sekä mittapysyvyyden varmistava tukirakenne maton pohjassa. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta liukuesteominaisuudet säilyvät läpi maton elinkaaren. Altron ohjeiden mukaisesti valituilla tuotteilla liukastumisriski on alle yksi miljoonasta – läpi tuotteen elinkaaren. Kitkaluokat R11, B ja PTV ≥ 50 takaavat varman pidon pesutiloihin. M1-päästöluokka.

Paksuus 2 mm, liukuesteluokka DIN 51130 R11, DIN 51097 B ja PTV ≥ 50, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T, vesitiivis EN 13553. O-ftalaatiton: luonnonvaroihin perustuvat pehmittimet.  
  
Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>