**Altro Classic X25 työselitys**

Altro Classic X25, Altro Easyclean -käsitelty, liukastumisen estävä homogeeninen turvalattia, jossa on liukastumisen estäviä kiteitä läpi maton rakenteen sekä mittapysyvyyden varmistava tukirakenne maton pohjassa. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta liukuesteominaisuudet säilyvät läpi maton elinkaaren. Altron ohjeiden mukaisesti valituilla tuotteilla liukastumisriski on alle yksi miljoonasta – läpi tuotteen elinkaaren. Kitkaluokat R11 ja PTV ≥ 45 takaavat varman pidon mm. luiskissa ja keittiöissä. M1-päästöluokka.

Paksuus 2,5 mm, liukuesteluokka DIN 51130 R11 ja PTV ≥ 45, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T, vesitiivis EN 13553. O-ftalaatiton: luonnonvaroihin perustuvat pehmittimet.  
  
Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>