**Altro Orchestra työselitys**

Altro Orchestra, Altro Easyclean PUR-käsitelty, likaa hylkivä, ääntä vaimentava heterogeeninen muovimatto. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta lattiapäällysteessä yhdistyy pieni painauma ja fleece-pohjan tuoma hyvä äänenvaimennus ja mukavuutta tuova joustavuus. Orchestra on helppo pitää puhtaana ja se kestää äärimmäisen kovaa kulutusta – pitkä käyttöikä. M1-päästöluokka.

Paksuus 2,85 mm, liukuesteluokka DIN 51130 R10, käyttöluokka 34/42, askeläänenvaimennus EN ISO 10140 n. 15 dB, kulutuskestoluokka T, O-ftalaatiton: luonnonvaroihin perustuvat pehmittimet.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>