**Altro Stronghold K30 Adhesive free työselitys**

Altro Stronghold K30, Altro Easyclean -käsitelty, ääntä vaimentava ja liukastumisen estävä ilman liimaa asennettava (kiinnitys järjestelmään kuuluvalla erikoisteipillä) homogeeninen turvalattia, jossa on liukastumisen estäviä kiteitä läpi maton rakenteen sekä mittapysyvyyden varmistava tukirakenne maton pohjassa. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta liukuesteominaisuudet säilyvät läpi maton elinkaaren. Altron ohjeiden mukaisesti valituilla tuotteilla liukastumisriski on alle yksi miljoonasta – läpi tuotteen elinkaaren. Kitkaluokat R12 ja PTV ≥ 55 takaavat varman pidon keittiöissä. M1-päästöluokka.

Paksuus 3 mm, liukuesteluokka DIN 51130 R12 ja PTV ≥ 55, käyttöluokka 34/43, askeläänenvaimennus EN ISO 140-8 n. 10 dB, kulutuskestoluokka T, vesitiivis EN 13553. O-ftalaatiton: luonnonvaroihin perustuvat pehmittimet.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>