**Casalgrande Padana Amazzonia työselitys**

Casalgrande Padana Amazzonia, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta erittäin kovaan kulutukseen.

Paksuus 9,0 mm, EN 14411 BIa , EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Grip R12 ja C

Koot:

30x30 cm

45x45 cm

30x60 cm

60x60 cm

45x90 cm

30,5x61 cm rektifioimaton

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>