**Amtico Signature Acoustic työselitys**

Amtico Signature Acoustic 18 dB ääntä vaimentava design-lattia, Quantum Guard Elite -PUR-pinnoitettu, antibakteerinen kerroksellinen vinyylilaatta. M1-päästöluokka.

Paksuus 3,5 mm, kulutuskerroksen paksuus 1,0 mm, liukuesteluokka DIN 51130 R10, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka EN ISO10582 Tyyppi 1. Ftalaatiton.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja ladonnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>