Casalgrande Padana Elements Essence työselitys

Casalgrande Padana Elements Essence, rektifioitu, kovaan kulutukseen soveltuva, täysin sintraantunut porcelanato -runkoinen keraaminen laatta.

Paksuus 9 mm   EN 14411 BIa,   EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10

Grip R11

Koot:

20x120 cm

22.5x180 cm

30x240 cm

60x120 cm 11,5 mm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi