**Tapibel Groove Tones**  **työselitys**

Tapibel Groove Tones tekstiililaatta 50x50 cm. Paksuus 6,5 mm, nukan korkeus 3,5 mm, umpisilmukkainen läpivärjätty 100% kierrätetty Econyl polyamidilanka (nylon 6), 580 g / m2, käyttöluokka 33. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Greenbase -pohja 70 % kierrätetyistä raaka-aineista.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja ladonnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>