Casalgrande Padana Muretto työselitys

Casalgrande Padana Muretto Porcelanato laatta.

Paksuus 9,0 mm,   EN 14411 BIa , EN ISO 10545-3 ≤  0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale

Koot:

8,2x25 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi