Casalgrande Padana Newood työselitys

Casalgrande Padana Newood, rektifioitu runkovärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9,0 mm,   EN 14411 BIa , EN ISO 10545-3 ≤  0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Koot:

15x90 cm

22,5x90 cm

20x120 cm

45x90 cm

60x120 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi