**Casalgrande Padana Pietra Bauge työselitys**

Casalgrande Padana Pietra Bauge, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9 mm, EN 14411 BIa, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Grip R11 ja C

Koot:

30x60 cm

60x60 cm saatavilla myös 20 mm

90x90 cm saatavilla myös 20 mm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>