Casalgrande Padana R-Evolution työselitys

Casalgrande Padana R-Evolution, rektifioitu runkovärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9,0 mm,   EN 14411 BIa , EN ISO 10545-3 ≤  0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R9

Naturale R10 ja B

Koot:

30x60 cm

0x120 cm

45x90 cm

90x90 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi